## Slide 1: MoS2 Flake after ALD

## Slide 2: Auger Data 10nm no seed layer

## Slide 3: Auger Data no seed layer

## Slide 4: Another Area

## Slide 5: Another Area

## Slide 6: Auger Data Mapping
MoS2_Al0_10.9.map:
Stanford U
2019 Nov 14 10.0 kV 10 nA FRR
5.46 min
Al4
RSF
200.0
34.0
10 µm
10 µm
SEM
2360
974.1
258.5
0.0
1184
687.7
265.0
0.0
0.200 µm
0.200 µm
S1
0.200 µm
0.200 µm
Mo3
0.200 µm
0.200 µm
O1
0.200 µm
0.200 µm
Al4